采购项目清单

一、场地面积

2间舞蹈教室共约220平方米，以场地实际尺寸进行安装。

二、工作内容

包括PVC塑胶地板铺设（含接缝连接、收边）、教室原先木地板破损处需修复至符合铺设条件。

三、地板铺设参数要求

1.产品厚度：不小于5.5mm；

2.主材质为PVC聚氯乙烯，100%原生料生产加工而成；

3.面层颜色为灰色，外观色泽均匀，无明显色差，无裂痕、分层等缺陷（具体颜色待签订合同时双方讨论确定）；

4.结构层采用高强度玻璃纤维，发泡层采用高强度、高密度、无钙发泡工艺；

5.背部采用吸盘防位移处理；

6.产品检验要求

①　邵氏硬度70-90度（邵A）

②　拉伸强度≥1.5MPa

③　拉断伸长率≥120%

④　耐磨性T级，体积损失≤2.0mm³

⑤　焊接强度，平均值≥500N/50mm；最小值≥400N/50mm

⑥　防滑性(湿法)≥0.6

⑦　阻燃性：Ⅰ级

⑧　可溶性重金属铅含量≤20mg/㎡

⑨　可溶性重金属镉含量≤20mg/㎡

⑩　氯乙烯含量：未检出

⑪　提供28天后甲苯、乙苯释放量未检出的检测报告

⑫　抗菌性能检测（大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等5种及以上细菌），抗菌率≥99.5%。

⑬　耐酸耐碱循环处理≥6000h，阻燃性达到Ⅰ级阻燃，耐磨性≤4g，抗滑值80-110。

⑭　耐人工气候（透过玻璃）老化≥7000h，，冲击吸收≥20%，抗滑值(20℃)/BPN 80-110（干测）。

以上14项产品检验要求需全部提供带“CMA”标志的检测报告,并附带国家认证认可监督管理委员会官网（www.cnca.gov.cn）查询截图，加盖制造商鲜章进行佐证，不满足或未提供按无效响应处理。

四、工期要求及售后

签订合同后7个日历天内完成安装并能够交付验收。验收通过后，提供2年质保期。