采购清单及相关参数要求

一、窗纱：

（一）数量：总长度约185米，因每间安装实际尺寸有所不同，以实际测量尺寸为准（约：2100MM\*1850MM，36块；4200MM\*1750MM，2块；3800MM\*1750MM，2块）。

（二）3D提花纱，具备防刮、透光不透人、防紫外线、等基本功能，颜色待确定供应商后选择。

参数如下：

1.材质：聚酯纤维

2.甲醛检测：未检出

3.遮光率：≥ 35%

4.耐刷洗色劳度：≥ 4-5(class)

5.胀破性能(胀破强力）：≥ 1200(Kpa)

6.防污性能-易去污性：≥ 3(class)

7.透气率：≥240（mm/s)

8.防紫外线性能的评定：UPFAv≥ 50 UPF≥ 50 T(UVA)Av(%)≤0.10 T(UVB)Av(%)≤0.10

9.耐磨性能：≥ 20000(次）

10.检测未发现异味，禁用可分解致癌芳香胺染料。

**提交报名材料时，同时需提供1-10项的第三方机构检测报告，并加盖供应商鲜章进行佐证，原件备查。无法提供按无效报名处理。**

（三）安装工艺：采用纳米可调节钩，韩折加工工艺。

二、铝合金轨道：

（一）数量：总长度约95米，因每间安装实际尺寸有所不同，以实际测量尺寸为准（约2100MM，36根；4800MM，2根；3800MM，2根）。

（二）采用铝合金原料制成，表面经过铬粉喷涂、经过润滑处理，轨道及配件表面经过抗紫外线处理。

（三）外观色泽均匀，内外壁光滑平整，无气泡裂纹及明显的杂质，型材表面平滑，无裂纹及影响使用的杂质和凹凸不平缺陷。

（四）力学性能要求：

1.抗拉强度范围在200~260MPa；

2.规定非比例延伸强度范围在160~220MPa；

3.断后伸长率为10~15之间；

4.铝合金轨道规格：宽20MM，高度：20MM，厚度2.6MM，壁厚2.2MM。

（五）韦氏硬度范围在8~15HW。

**提交报名材料时，同时需提供（四）（五）项的第三方机构检测报告，并加盖供应商鲜章进行佐证，原件备查。无法提供按无效报名处理。**

（六）安装工艺：配顶码，每2米安装码，用3公分防锈螺丝顶装。

三、其他要求：

（一）接到学校安装通知后，3个日历天内完成所有安装。

（二）安装过程中服务商需自备所有安装工具，同时保持室内卫生、干净，不损坏室内装修，全部安装完成后产生的废料、垃圾由供应商自行清运。

（三）服务商需做好现场施工人员的安全教育及必要的安全措施，按操作规程文明施工。安装过程中发生的一切安全及工伤事故由服务商自行承担。