## 项目清单

一、参数要求及数量

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **物品** | **尺寸(cm)** | **参数要求** | **工艺、材质** | **单位** | **数量** |
| 床单 | 210\*300cm | 客房标准： 白色 纤维含量：棉100% ， 密度：经向696.0（176.8）/根/10cm、纬向466.8（118.6）/根/10cm， 线密度：经纱9.55（68.5）tex、纬纱16.2（51.6）tex。 | 60支全白贡缎，缝边：四面卷边2CM。触感丝滑，不起球，不起静电，经过防过敏处理 | 床 | 224 |
| 床单 | 300\*300cm | 客房标准： 白色 纤维含量：棉100% ， 密度：经向696.0（176.8）/根/10cm、纬向466.8（118.6）/根/10cm， 线密度：经纱9.55（68.5）tex、纬纱16.2（51.6）tex。 | 60支全白贡缎，缝边：四面卷边2CM。触感丝滑，不起球，不起静电，经过防过敏处理 | 床 | 8 |
| 被套 | 190\*250cm | 客房标准： 白色 纤维含量：棉100% 密度：经向696.0（176.8）/根/10cm、纬向466.8（118.6）/根/10cm， 线密度：经纱9.55（68.5）tex、纬纱16.2（51.6）tex。 | 60支全白贡缎，缝边：三面飞边5cm，触感丝滑，不起球，不起静电，经过防过敏处理 | 床 | 224 |
| 被套 | 250\*250cm | 客房标准： 白色 纤维含量：棉100% ， 密度：经向696.0（176.8）/根/10cm、纬向466.8（118.6）/根/10cm， 线密度：经纱9.55（68.5）tex、纬纱16.2（51.6）tex。 | 60支全白贡缎，缝边：三面飞边5cm，触感丝滑，不起球，不起静电，经过防过敏处理 | 床 | 8 |
| 被芯 | 170\*235cm | 纤维含量（面料）：聚酯纤维100%，纤维含量（填充料）：聚酯纤维89.2%、聚乙烯醇纤维（含有蛋白）10.8%，甲醛含量：不得检出，PH值：4.5，耐光色牢度：>3级，耐皂洗色牢度：4-5级，耐摩擦色牢度：4-5级，填充物含油率：0.3%，断裂强力：经向660N、纬向250N,可分解致癌芳香胺染料：不得检出。 | 充绒量：550g/m2，双针缝合白色牙条边，25cm\*25cm方格绗缝 经过防过敏处理 | 床 | 122 |
| 被芯 | 230\*235cm | 纤维含量（面料）：聚酯纤维100%，纤维含量（填充料）：聚酯纤维89.2%、聚乙烯醇纤维（含有蛋白）10.8%，甲醛含量：不得检出，PH值：4.5，耐光色牢度：>3级，耐皂洗色牢度：4-5级，耐摩擦色牢度：4-5级，填充物含油率：0.3%，断裂强力：经向660N、纬向250N,可分解致癌芳香胺染料：不得检出。 | 充绒量：550g/m2，双针缝合白色牙条边，25cm\*25cm方格绗缝 经过防过敏处理 | 床 | 14 |
| 保护垫（垫被） | 120\*200cm | 面料：白色磨毛 填充物：聚酯纤维， 充绒量：600g/m2 四周边角固定 | 全白面料 经过防过敏处理 | 床 | 122 |
| 保护垫（垫被） | 180\*200cm | 面料：白色磨毛 填充物：聚酯纤维， 充绒量：600g/m2 四周边角固定 | 全白面料 经过防过敏处理 | 床 | 14 |
| 枕套 | 60\*90cm | 客房标准：白色 纤维含量：棉100% ， 密度：经向696.0（176.8）/根/10cm、纬向466.8（118.6）/根/10cm， 线密度：经纱9.55（68.5）tex、纬纱16.2（51.6）tex。 | 60支全白贡缎，四边飞边 内缝制，经过防过敏处理 | 条 | 300 |
| 枕芯 | 50\*80 | 面料：100%全棉 填充物：聚酯纤维，仿鹅绒，充绒量：1300克 | 全白面料 经过防过敏处理 | 个 | 150 |
| 毛巾 | 35\*75 | 客房标准：白色 甲醛含量：≤ 75mg/kg, PH值：7.9，卡分解致癌芳香胺染料：禁用（ ≤ 20）mg/kg, 耐水色牢度：5级，耐酸汗渍色牢度：5级，耐碱汗渍色牢度：5级，耐干摩擦色牢度：5级，吴异味，纤维含量：棉76.1%、聚酯纤维18.3%、粘胶纤维3.3%、棉纶1.5%、腈纶0.8%。 | 全棉 21纱，重量：120g ，亲肤、吸水、舒适，经过防过敏处理 | 条 | 240 |
| 浴巾 | 70\*140 | 客房标准：白色 甲醛含量：≤ 75mg/kg, PH值：7.9，卡分解致癌芳香胺染料：禁用（ ≤ 20）mg/kg, 耐水色牢度：5级，耐酸汗渍色牢度：5级，耐碱汗渍色牢度：5级，耐干摩擦色牢度：5级，吴异味，纤维含量：棉76.1%、聚酯纤维18.3%、粘胶纤维3.3%、棉纶1.5%、腈纶0.8%。 | 全棉 21纱 ，重量500g, 亲肤、吸水、舒适， 经过防过敏处理 | 条 | 240 |

**注：1.提供床上四件套面料、被芯、毛巾检测报告复印件并加盖公司鲜章；2.提供床上用品相应的安全生产标准化证书、质量管理体系认证证书、抗菌性能检测证书复印件并加盖公司鲜章。**

二、服务要求

（一）交货时间：合同签订后2个日历天内。

（二）交货地点：福建幼儿师范高等专科学校白马校区。

（三）如出现有污渍、破洞，尺寸和重量与需求不符，校方可要求更换、退货，产生的费用由成交人自行承担。

（四）质保期：不少于一年。