附属第二幼儿园人工草坪采购项目清单及参数要求
[bookmark: _GoBack]一、人工草坪采购项目清单
	序号
	名称
	单位
	数量
	备注

	1
	人工草坪
	㎡
	600
	榕树下需覆土整平，按现场原有标高顺接，草坪边缘应固定牢固，不翘起、不翻卷，不积水。



二、人工草坪规格要求和参数要求
1.人工草坪化学性能应满足GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》下表内容（须提供检测报告复印件佐证）
	检验检测项目
	单位
	技术要求

	有害物质含量
	3种邻苯二甲酸酯类化合物（DBP、BBP、DEHP）总和
	g/kg
	≤1.0

	
	3种邻苯二甲酸酯类化合物（DNOP、DINP、DIDP）总和
	
	≤1.0

	
	18种多环芳烃总和
	mg/kg
	≤50

	
	苯并[a]芘
	
	≤1

	
	可溶性铅
	
	≤50

	
	可溶性铬
	
	≤10

	
	可溶性镉
	
	≤10

	
	可溶性汞
	
	≤2

	有害物质释放量
	总挥发性有机化合物（TVOC）
	mg/（㎡▪h）
	≤5.0

	
	甲醛
	
	≤0.4

	
	苯
	
	≤0.1

	
	甲苯、二甲苯和乙苯总和
	
	≤1.0


2. 25mm直曲混织草坪技术参数
	草丝形状及编织工艺
	挤出高弹性耐磨PE材质直单丝与PE材质卷曲丝不包纱簇绒编织

	草丝颜色
	双色（直单丝翠柠各半）或单丝翠绿

	底布走针方式
	簇绒法一形走针

	草纤维磅重（dtex）
	Dtex12000

	草高（不含底布高度）
	25±1mm

	行距
	3/8英寸

	织距
	不低于20针/10cm

	密度
	不低于21000针/㎡

	底布材质
	双层网格底布

	背胶
	环保丁苯乳胶

	卷宽
	4米或2米（卷长：按场地实际需要）



三、技术参数要求
本项目人工草坪所有技术参数、老化测试、环保指标、力学性能、安全性能须全部满足以下标准，供应商须提供具备CMA资质的第三方检测机构出具的有效检测报告（复印件加盖投标人公章），并附全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn）查询截图，否则视为无效响应。所有检测依据标准：GB/T 20394-2019、GB 36246-2018、QB/T 5591-2021、GB/T 14833-2020、GB/T 43566-2023。
1. 环保性能要求
产品经氙灯老化168h+雨水老化（3%乙酸、40℃）168h+高低温循环老化7次（单次循环：60℃/12h、常温1h、-40℃/12h）、耐酸性（30%H₂SO₄，168h）、耐碱性（20%Na₂CO₃，168h）测试后，TVOC、甲醛、苯乙烯、4-苯基环己烯及可迁移元素锑（Sb）、砷（As）、钡（Ba）、镉（Cd）、铬（Cr）、铅（Pb）、汞（Hg）、硒（Se）均为未检出；耐酸、耐碱性能判定合格。须提供对应CMA检测报告及官网查询截图佐证。
2. 力学拉拔与底布强度性能要求
原始性能：草丝拉断力≥13N，单簇草丝拔出力≥43N，底布纵向拉断力≥1200N，底布横向拉断力≥1250N。经氙灯老化168h+雨水老化168h+高低温7次循环老化后，性能指标需满足：草丝色牢度≥7级，草丝拉断力保留率≥90%，单簇草丝拔出力保留率≥97.5%，底布纵向拉断力保留率≥97%，底布横向拉断力保留率≥97%；热水浸泡后单簇草丝拔出力≥38N，背胶无脱胶、掉色、开裂现象。须提供对应CMA检测报告及官网查询截图佐证。
3. 防滑、拉伸与尺寸稳定性能要求
产品原始拉伸强度≥11MPa；经氙灯老化500h+雨水老化500h+高低温20次循环老化后，抗滑值≥84BPN，拉断伸长率≥44%，阻燃性能达到Ⅰ级，拉伸强度保留率≥85%，纵向、横向尺寸稳定性≤0.5%，所有指标检测合格。须提供对应CMA检测报告及官网查询截图佐证。
4. 老化后运动性能、物理性能要求
产品经氙灯老化500h+耐酸（30%硫酸）500h+耐碱（20%碳酸钠）500h+常温常湿（23℃、湿度50%）500h+高温（90℃、湿度5%）500h+低温（-40℃、湿度5%）500h综合老化后，需满足：冲击吸收50%～55%，垂直变形6～8mm，阻燃损毁边缘最大距离≤45mm，表面抗静电阻值9×10⁸Ω～1×10⁹Ω，拉伸强度≥700N/100mm，剥离强度≥90N/100mm，渗水速率≥200mm/h。须提供对应CMA检测报告及官网查询截图佐证。
5. 阻燃、耐磨及表面电阻性能要求
产品原始阻燃性能：中心至损毁边缘最大距离≤45mm；经氙灯老化168h+雨水老化168h+高低温7次循环老化后，草丝耐磨保留率≥98%，阻燃损毁边缘最大距离≤46mm，表面电阻检测合格。须提供对应CMA检测报告及官网查询截图佐证。
四、其他服务要求 
1. 工期要求：合同签订生效后，成交供应商自采购人发出进场施工通知之日起 7 个工作日内，完成场地平整、人工草坪供货运输、铺设施工及现场保洁清运等全部工作，施工质量须符合招标文件及相关验收规范，达到竣工验收标准。
2. 安全责任：成交供应商为本项目全过程施工安全第一责任主体，全面负责物料转运、铺装施工各环节安全管理。施工期间发生任何人身伤害、财产损毁等安全事故，全部赔偿费用、法律责任及善后事宜均由成交供应商自行承担，采购人不承担连带责任。 
3.场地保洁清运：草坪铺设施工全部完工后，成交供应商须对施工区域全面清扫，清理所有包装废料、建筑垃圾，并将废弃物统一清运离场，恢复场地整洁，保洁清运完成后方可提请验收。
