技术参数及服务要求
总体采购、安装面积约700平方米，具体以实际安装为准。
一、钢丝绳
1. 结构：多股绞合不锈钢钢丝绳
2. 材质：SUS304不锈钢（其中，碳C≤0.070%，铬Cr17.500～19.500%，镍Ni8.000～11.000%）
3. 公称直径：≥2.5mm尼龙包膜
4. 外层护套：高分子尼龙包覆
确认为项目合作单位后、合同签订前需提供产品合格证、质量检测报告和质量保证书（ 符合GB/T20123-2006，YB/T4396-2014，GB/T223.11-2015标准），并加盖供应商鲜章进行佐证，原件备查。
二、轨道型材
1. 材质：铝合金为灰色铝质，静电粉末喷涂/阳极氧化，挤压型材
2. 壁厚：≥1.2mm
3. 带分体扣盖式槽体，隐藏紧线结构、螺丝，无外露尖锐毛刺
三、固定配件
1. 膨胀锚栓：规格M6×60及以上加厚套管型
2. 定位卡扣、锁座、压线片全部为304＃不锈钢冲压件，塑料件阻燃
四、性能、环境与验收指标
1. 环境适应性：工作温度 -40℃～+70℃，适合户外露天使用
2. 防腐：SUS304不锈钢
3. 可视隐形效果：距离15m外目视不易明显察觉，不破坏外立面
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五、安装工艺要求 
1. 固定点避开空鼓墙体；混凝土结构固定
2. 所有转角、端头加强锚固；超长分段设置伸缩调节
3. 所有切口打磨圆滑，无割手毛刺  
4. 排布间距：钢丝净距≤60mm；交叉位置配SUS304不锈钢十字定位扣，纵向每隔≤800mm设置一组定位扣，防止受力撑开
5. 预紧张力：网面受力均匀，长期不松弛

