技术参数及服务要求

总体采购、安装面积约700平方米，具体以实际安装为准。

一、钢丝绳

1. 结构：多股绞合不锈钢钢丝绳

2. 材质：SUS304不锈钢（其中，碳C≤0.070%，铬Cr17.500～19.500%，镍Ni8.000～11.000%）

3. 公称直径：≥2.5mm尼龙包膜

4. 外层护套：高分子尼龙包覆

确认为项目合作单位后、合同签订前需提供产品合格证、质量检测报告和质量保证书（ 符合GB/T20123-2006，YB/T4396-2014，GB/T223.11-2015标准），并加盖供应商鲜章进行佐证，原件备查。

二、轨道型材

1. 材质：铝合金为灰色铝质，静电粉末喷涂/阳极氧化，挤压型材

2. 壁厚：≥1.2mm

3. 带分体扣盖式槽体，隐藏紧线结构、螺丝，无外露尖锐毛刺

三、固定配件

1. 膨胀锚栓：规格M6×60及以上加厚套管型

2. 定位卡扣、锁座、压线片全部为304＃不锈钢冲压件，塑料件阻燃

四、性能、环境与验收指标

1. 环境适应性：工作温度 -40℃～+70℃，适合户外露天使用

2. 防腐：SUS304不锈钢

3. 可视隐形效果：距离15m外目视不易明显察觉，不破坏外立面

确认为项目合作单位后、合同签订前需提供产品合格证、质量检测报告和质量保证书（产品质量符合GB/T20123-2006，YB/T4396-2014，GB/T223.11-2015），并加盖供应商鲜章进行佐证，原件备查。

五、安装工艺要求

1. 固定点避开空鼓墙体；混凝土结构固定

2. 所有转角、端头加强锚固；超长分段设置伸缩调节

3. 所有切口打磨圆滑，无割手毛刺

4. 排布间距：钢丝净距≤60mm；交叉位置配SUS304不锈钢十字定位扣，纵向每隔≤800mm设置一组定位扣，防止受力撑开

5. 预紧张力：网面受力均匀，长期不松弛