采购清单及相关参数要求
一、绒布数量：活动绒布窗帘布尺寸约为227*2.8米，总长度约240米，以实际测量尺寸为准。
二、窗帘轨道：82.2米。
三、窗帘电机/综合布线8套，电动轨道37.8米。
四、产品材质为聚酯纤维，具备防刮、遮光、防紫外线，阻燃等基本功能，采用韩折定型工艺，颜色待确定供应商后选择，其它配件以基本参数为准。具体参数要求见下方。
五、其他要求：
1.接到学校安装通知后，3个日历天内完成所有安装；
[bookmark: _GoBack]2.安装过程中服务商需自备所有安装工具，同时保持室内卫生、干净，不损坏室内装修，全部安装完成后产生的废料、垃圾由服务商自行清运（含旧窗帘）；
3.服务商需做好现场施工人员的安全教育及必要的安全措施，按操作规程文明施工。安装过程中发生的一切安全及工伤事故由服务商自行承担。
布料基本参数如下：
1、单位面积质量（克重量）：460±10g/㎡
2、回潮率：≤0.5级
3、甲醛含量：未检出
4、PH值：7.0-7.5
5、异味：无
6、可分解致癌芳香胺染料：未检出
7、透气率：≧300mm/s
8、耐干色牢度：变色≧5级，沾色≧5级
9、水洗尺寸变化率：经向-1.0~+1.0，纬向-1.0~+1.0
10、耐摩擦色牢度：干摩≧5级，湿摩≧5级
11、抑菌率：铜绿假单细胞菌抑菌率≧99.9%、白色含珠菌抑菌率≧99.9%、肺炎克雷氏白氏菌抑菌率≧99.9%、金黄色葡萄球菌抑菌率≧99.9%、大肠杆菌抑菌率≧99.9%
12、折痕回复性：总折痕回复角（急弹）≥285，总折痕回复角（缓弹）≥285
13、遮光率：≧99.99、耐刷洗色牢度：≧5级
14、胀破性能：≧1900Kpa
15、阻燃性能：符合标准GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》的B1级，极限氧指数：经向≧35%，纬向≧34%，续燃时间：经向≦5S，纬向≦5S，阴燃时间：经向≦5S，纬向≦5S，损毁长度：经向≦110mm，纬向≦110mm
轨道基本参数如下：
1、材质：铝合金
2、壁厚：≧1.5mm
3、抗拉强度：≧200 N/mm2
4、漆膜局部厚度：≧17um
5、角度：±1.0°(度)
6、弯曲度：任意300mm长度上不大于1.0
7、规定非比例延伸强度：≧180N/mm2
8、断后伸长率：≧8%
9、维氏硬度（HV）：≧75HV
10、韦氏硬度（HW）：≧11HW
11、断后伸长率：不小于10%
开合电机参数如下：
1.额定扭矩：1.2N.m
2.运行速度：14cm/s
3.额定电压：220-240V
4.运行噪音：22db
5.最大载重：50kg
6.额定功率：45W
7.额定电流：max0.3（A）
8.运行时间：3min
9.防护等级：IP20
10.额定频率：50HZ
11.额定转速：100r/min
电动开合轨道参数如下：
1、材质：铝合金
2、壁厚：≧1.5mm
3、抗拉强度：≧200 N/mm2
4、漆膜局部厚度：≧17um
5、角度：±1.0°(度)
6、弯曲度：任意300mm长度上不大于1.0
7、规定非比例延伸强度：≧180N/mm2
8、断后伸长率：≧8%
9、维氏硬度（HV）：≧75HV
10、韦氏硬度（HW）：≧11HW
11、断后伸长率：不小于10%
注：签订合同前，布料、轨道、开合电机、电动开合轨道需提供符合参数要求的第三方机构检测报告，并加盖供应商鲜章进行佐证，原件备查。

