采购清单及相关参数要求
[bookmark: _GoBack]窗帘布舞台幕布：
（一）数量：活动绒布窗帘布尺寸约为15*8米，总长度约138米、装饰固定窗帘布尺寸约为2*9米，总长度约76米、窗帘头尺寸约为17*2米，总长度约67米，以实际测量尺寸为准。
（二）产品材质为聚酯纤维，具备防刮、遮光、防紫外线等基本功能，颜色待确定供应商后选择。
基本参数如下：
1、单位面积质量（克重量）：460±10g/㎡
2、回潮率：≤0.5级
3、甲醛含量：未检出
4、PH值：7.0-7.5
5、异味：无
6、可分解致癌芳香胺染料：未检出
7、透气率：≧300mm/s
8、耐干色牢度：变色≧5级，沾色≧5级
9、水洗尺寸变化率：经向-1.0~+1.0，纬向-1.0~+1.0
10、耐摩擦色牢度：干摩≧5级，湿摩≧5级
11、抑菌率：铜绿假单细胞菌抑菌率≧99.9%、白色含珠菌抑菌率≧99.9%、肺炎克雷氏白氏菌抑菌率≧99.9%、金黄色葡萄球菌抑菌率≧99.9%、大肠杆菌抑菌率≧99.9%
12、折痕回复性：总折痕回复角（急弹）≥285，总折痕回复角（缓弹）≥285
13、遮光率：≧99.99、耐刷洗色牢度：≧5级
14、胀破性能：≧1900Kpa
15、阻燃性能：符合标准GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》的B1级，极限氧指数：经向≧35%，纬向≧34%，续燃时间：经向≦5S，纬向≦5S，阴燃时间：经向≦5S，纬向≦5S，损毁长度：经向≦110mm，纬向≦110mm
提交报名材料时，同时需提供1-15项的第三方机构检测报告，并加盖供应商鲜章进行佐证，原件备查。无法提供按无效报名处理。
（三）加工工艺：采用绑绳加韩折或抽带工艺。

