参数需求清单

PC透明瓦棚搭架，建设须符合国家现行《建筑结构荷载规范》（GB50009-2012）、《钢结构工程施工质量验收标准》（GB50206-2020）等规范，主要物资技术参数如下：

一、核心主材

（一）PC透明瓦/耐力板 （具体颜色待确定供应商后确认）

1. 材质：全新料聚碳酸酯（PC），表面共挤UV抗老化层，UV层厚度≥50μm；

2. 规格：【1.2mm】瓦楞板，长度按需定制，透光率≥80%；

3. 性能：燃烧性能B1级难燃，抗冲击强度≥50kJ/m²，耐温范围-40℃~120℃，无滴露、耐黄变；

4. 质保：厂家提供≥5年质量保修承诺，格式自拟，提供产品检测报告、合格证。

（二）热镀锌方管/矩形管

1. 立柱：100×100×2.5mm热镀锌方管，镀锌层厚度≥85μm，材质Q235B；

2. 主梁：80×80×2mm热镀锌矩形管，镀锌层厚度≥85μm，材质Q235B；

3. 檩条：60×40×2mm热镀锌方管，镀锌层厚度≥85μm，材质Q235B；

4. 性能：表面无漏镀、起皮、毛刺，抗弯、抗压性能符合国家规范，提供产品检测报告、合格证。

二、辅材

1. 不锈钢自攻钉：304不锈钢材质，配套EPDM密封垫片，适配PC板与钢结构固定，孔径比螺丝大2-4mm；

2. 密封胶：中性硅酮耐候胶，与PC材质相容，无腐蚀性，耐候性≥10年，提供产品合格证；

3. 止水带：橡胶材质，耐老化、防水，适配PC瓦纵向搭接，宽度≥200mm；

4. 预埋件：10×350×350mm钢板，配套锚固螺栓，材质Q235B，热镀锌处理；

5. 避雷配件：镀锌圆钢（φ12mm）、接地极，接地电阻≤4Ω，符合《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2022）。

三、通用要求

1. 所有物资须为全新、未使用过的合格产品，无破损、变形、裂纹等缺陷；

2. 全过程应安全有序开展，在运输、安装全过程中出现人员安全问题由成交人自行负责；

3. 物资包装符合运输要求，防止运输过程中损坏、变形、锈蚀；

4.合同签订后，7个日历天内完成车棚搭设工作。

四、物资采购清单

1.PC透明瓦【145】 ㎡

2.热镀锌方管（立柱） 100×100×2.5mm，45 m Q235B，热镀锌

3.热镀锌矩形管（主梁） 80×80×2mm, 230.1 m  Q235B，热镀锌

4.热镀锌方管（檩条） 60×40×2mm，163.8 m   Q235B，热镀锌

5.不锈钢自攻钉 304不锈钢，配套EPDM垫片 1275套    适配PC板固定

6.中性硅酮耐候胶 与PC相容，耐候型 , 500ml软胶35支

7.止水带 橡胶，宽度≥200mm m  26米

8.预埋件 10×350×350mm，配锚固螺栓 15套    热镀锌

9.避雷接地配件 φ12mm镀锌圆钢、接地极等2 套  接地电阻≤4Ω

注：以上数量为预估量。

- 停车棚建设规格（共3座，高度为2.5米）：

- （长×宽×座）13米*4.6米*1座；13米*2.5米*1座；11.46米*4.6米*1座 。

- 附图（施工参考产品案例）